AMIDOIL PLUS

AMIDOIL PLUS - химический материал специально разработанный для всех типов кож для       придания им маслянистого грифа.

Химический состав:

Смесь высоко рафинированных углеводов с эмульгатором, антистатиком и    другими добавками.

Цвет и консистенция при 20С:

Жидкость желтого цвета

Ионная характеристика:

Неионогенный

Стабильность:

Устойчива к электролитам в обычной рабочей концентрации

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40)

AMIDOIL PLUS можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

Растворимость:

AMIDOIL PLUS можно использовать в неразбавленном виде или предварительно разбавить водой.

Упаковка:

Бочки/Контейнеры

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

Свойства и характеристики

- Может использоваться как поверхностный жир (подходящий для пул-ап эффекта и оил-эффекта)

- Может применяться в барабане, щеткой, покрытием или распылением.

- Улучшает прочность окраски кож, окрашенных анионными и прямыми красителями в любых последующих мокрых процессах

- Стабилен в жесткой воде

Использование

AMIDOIL PLUS применяется после барабанного крашения и жирования шкур в новой ванне

при 45˚С и РН 4,0.

Рекомендуемое количество для использования:

2% AMIDOIL PLUS

2%AMIDOSOFT PE conc.

Безопасность и экологичность

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта