BATERIN AC

BATERIN AC – Композиция ферментов, специально разработанная для обработки меховых шкур (дабл-фэйс), дубленки и Вет-блю.

Химический состав:

ферментные составляющие

Цвет и консистенция при 20˚С:

тонкий белый порошок

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 25 ˚C)

BATERIN AC можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЖАРЫ! ХРАНИТЬ В СУХОМ И ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ!

Упаковка:

Пластиковые мешки

Свойства и характеристики

Применение препарата BATERIN AC позволяет использовать следующие его преимущества:

- Устранение борушистости

- Придание мягкости коже

- Увеличение площади поверхности плохо смягченного двоенного голья

- Улучшение выбираемости дубящих реагентов

- Равномерное окрашивание

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Использование:

BATERIN AC устойчив к действию кислоты и действует при pH 3-6.

Время вращения зависит от толщины и типа кожи и колеблется от 90 мин до целой ночи.

Идеальный температурный режим –    35 – 55˚C. Температура выше 55˚C тормозит действие ферментов.

При использовании в обработке дубленки он должен применяться в пикельной ванне при pH 3,5-5,0.

Необходимое количество: около 1,5-2,5 гр./л.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта