BATERIN LM

BATERIN LM    -     вспомогательный ферментативный препарат для золения.

Химический состав:

Специальные энзимы (ферменты)

Цвет и консистенция при 20С:

Белый порошок

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 25˚C)

BATERIN LM можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЖАРЫ! ХРАНИТЬ В СУХОМ И ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ!

Упаковка:

Пластиковые мешки

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продуктаанная информация

Свойства и характеристики

- BATERIN LM   улучшает раскрываемость структуры шкуры и разрывает протеогликановые и гликопротеиновые связи

- Уменьшает необходимое количество используемых сульфидов и ускоряет процесс золения

- Использование BATERIN LM    дает чистые гладкие золеные шкуры и кожи с превосходным лицом

- Увеличивает разрыхленность шкуры и облегчает удаление гнейста и натуральных пигментов с голья

Использование

Рекомендуется использование BATERIN LМ в начале процесса золения со сжиганием волоса или вместе с последней подачей извести в процессе золения с сохранением волоса. Всегда подается непосредственно в обрабатывающую ванну (без предварительного растворения).

Может использоваться в начале процесса повторного золения.

BATERIN LМ активен в диапазоне рH от 7-13. Количество, которое должно быть использовано, зависит от артикула и обычно лежит в пределах от 0,05-0,2% (от веса парного сырья).

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.