BATERIN PB10

BATERIN PB10    - панкреатический фермент в концентрированной форме, для любого типа шкур, кож и дубленки.

Химический состав:

Панкреатический фермент

Цвет и консистенция при 20С:

Белый  порошок

Активность:

9000-11000 U.L.V.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 25˚C)

BATERIN PB10 можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЖАРЫ! ХРАНИТЬ В СУХОМ И ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ!

Упаковка:

Пластиковые мешки

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Свойства и характеристики

- BATERIN PB10 удаляет корни волос и остатки эпидермиса при выработке голья.

- Улучшает эластичность лицевой поверхности, давая гладкую кожу с ровной поверхностью.

- BATERIN PB 10 позволяет получить более чистое голье, удаляя черный пигмент волоса.

- Разглаживает шейную складку, давая более ровную поверхность.

- Особенно удобен для использования в процессе переработке кож, с высоким содержанием жира

Использование

BATERIN PB10 нужно добавлять непосредственно в барабан.

При его использовании оптимальный показатель pH 8-8,5, а t˚ – 30-37˚C

Необходимое количество зависит от типа кожи и также от требуемой исходной продукции (обычно составляет от 0,1-0,5 %).

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта