BATERIN SOK

BATERIN SOK    -    алкалиновый химический продукт, составленный из поверхностно-активных веществ и ферментов.

Химический состав:

Композиция поверхностно-активных веществ и ферментов

Цвет и консистенция при 20С:

Светло-коричневый порошок

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор):

11 ± 1

Активность:

3000 U.L.V.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 25˚C)

BATERIN SOK можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЖАРЫ! ХРАНИТЬ В СУХОМ И ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ!

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Упаковка:

Пластиковые мешки

Свойства и характеристики

- BATERIN SOK , благодаря своему составу, обеспечивает эффективность отмочного процесса

- Хороший диспергирующий эффект естественного жира и межволоконного белка.

- Результатом является мягкая однородная кожа с высокой проникающей для химикатов способностью в последующих процессах.

Использование

После промывки удалить лишнюю соль, грязь и растворимые белки.

Для соленых шкур: 0,5-1,5 % препарата BATERIN SOK добавить в новую ванну с водой при t -25-28˚C,

время вращения (3-4 ч) зависит от типа шкур.

Для пресносухих шкур: сначала убрать статическое электричество, проведя отмоку с 0,5 %  BATERIN SOK, далее подготовить основную отмоку с 2,5 %   BATERIN SOK, вращать 2 ч., останавливая на 2-3 ч., и оставить на ночь (вращая 5 мин каждый час).

Используемый в небольших количествах (0,6-1,5 г/л), он способствует проведению отмочного процесса меха и дубленки.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта