DESLON NAT

DESLON NAT - высокоэффективный обезжиривающий препарат, обладающий большой способностью к химическому и биологическому разложению, применяется для всех видов кож, которые содержат большое количество природного жира.

Химический состав:

Синергетическое сочетание алкиполигликолетеров и карбоксильных компонентов

Цвет и консистенция при 20С:

Легко поддающаяся розливу жидкость светло-желтого цвета

Ионная характеристика:

Неионогенный

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 7

Стабильность:

Устойчив к солевым, кислотным и щелочным растворам при обычных рабочих концентрациях.

Срок хранения:

В заводской упаковке  при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40˚С)

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия примененияпродукта различны.  Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

DELSON NAT можно хранить 2 года со дня доставки.

Если вещество подвергалось низким температурам, все массу нужно

аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Растворимость:

DELSON NAT можно  использовать в неразбавленном виде или предварительно разбавить водой.

Упаковка:

Пластиковые бочки (150 кг.)

Контейнеры (1000 кг.)

Свойства и характеристики

- Эффективность процесса обезжиривания такая же или немного больше, чем

при использовании этоксилированного нонил-фенола при одинаковых условиях

- Полный биологический распад и низкая токсичность компонентов после использования

- Большая способность обезжиривания даже в критических условиях, как

например, низкие температуры (25˚С-30˚С) благодаря синергетическому свойству компонентов

- Образует мало пены

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения   продукта различны.  Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Использование

DESLON NAT подходит для экологически чистого обезжиривания всех типов кожи

Замачивание

1. кожа приблизительно 0,3% от веса мокро-соленого сырья

2. овчина приблизительно 0,5% от веса мокро-соленого сырья

Обезволашивание

- кожа приблизительно 0,2-0,3% от веса мокро-соленого сырья

- овчина приблизительно 0,2-0,5% от веса мокро-соленого сырья

Обеззоливание/Мягчение

1. кожа приблизительно 0,2% от веса строганного п/ф

2. овчина приблизительно 0,3% от веса строганного п/ф

Обезжиривание

- Испанская овчина приблизительно 2,5-3% от веса строганного п/ф

2.  Английская овчина приблизительно 4-5% от веса строганного п/ф

3. Овчина из Новой Зеландии приблизительно 3-4% от веса строганного п/ф

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения   продукта различны.  Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта