EDOLAN BSD-G

EDOLAN BSD-G–жирующий материал, специально разработанный для мягких видов кож.

Химический состав:

Комбинация алкилполигликолевого эфира сульфосукцинатов с ланолином и высоко молекулярными алифатическими углеводородами.

Цвет и консистенция при 20С:

Молочная с бежевым оттенком жидкость

Ионная характеристика:

Анион-активен

Ph (10%-ный водный раствор)         6-8

Стабильность:

Совместим с кислотами и щелочами. Обычно используется с анионными и неиогенными вспомогательными веществами, а также с анионными дубителями. Однако совместимость меняется от условий использования в каждом конкретном случае. Продукт также устойчив к солям хрома и аммония. Максимальная концентрация продукта должна определяться исходя из условий использования.

Растворимость:

EDOLAN BSD-G  может растворяться с водой в любом соотношении.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Срок хранения:

При хранении в оригинальных бочках при оптимальных условиях

(т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)

EDOLAN BSD-G можно хранить 1 год со дня доставки. Может расслаиваться. Перемешивать перед использованием!

Если вещество подвергалось заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Примечание:

EDOLAN BSD-G– вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства.

Упаковка :

Бочки (150кг.)

Свойства и Характеристики

- Устойчив к электролитам

- Увеличивает мягкость при использовании в пикеле и дублении

- Стабильное и глубокое проникновение в шкуру

- Применяется для глубокого внутреннего мягчения кож безхромового дубления

- Делает размачивание шкур более легким при пересушивании

- Делает строжку легче, чем обычно

- При использовании в производстве меха, дает мягкие и легкие шкуры без осаливания

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Использование

EDOLAN BSD-G используется для пиклевания, дубления, додубливания и жирования всех типов кожи и меха.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.