EDOLAN BSW

EDOLAN BSW– жирующий продукт с очень хорошими свойствами мягчения для любых видов кожи.

Химический состав:

Комбинация алкилполигликолиевых эфиров, сульфосукцинатов, ланолина, животных жиров и высокомолекулярных алифатеческих углеводов.

Цвет и консистенция при 20˚С:

Вязкая бежевая жидкость

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)      6-8

Стабильность:

Сочетается с кислотами, щелочами и альдегидами. Обычно используется с анионными и неионогенными вспомогательными продуктами, а также с анионными дубителями. Однако совместимость должна быть проверена в каждом конкретном случае путем эксперимента. Продукт также устойчив в растворах солей хрома и алюминия, предельные концентрации которых также определяются опытным путем.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

Срок хранения:

В заводской упаковке  при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40˚C)

EDOLAN BSW можно хранить 1 год со дня доставки.

Если вещество подвергалось заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Может произойти расслаивание вещества.

Размешивать перед употреблением!

Растворимость :

EDOLAN BSW может смешиваться с водой в любом соотношении.

Упаковка:

Бочки (150кг.)/Контейнеры (1000кг.)

Свойства и характеристики

- Электролитоустойчив

- Высокая выбираемость из ванны после фиксации

- Глубокое и равномерное проникновение продукта в кожевую ткань

- Наполненный и воскоподобный гриф

- Повышенный блеск ворса

- Прекрасный темный эффект выжигания на тяжелых растительных артикулах

- Помогает избежать треска лица на кожах растительного дубления

- Низкий foggihg test для автомобильной кожи

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения  продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

Использование

EDOLAN BSW может использоваться самостоятельно в процессах пикеля/дубления/жирования или в композиции с другими жирующими материалами.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения  продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.