**Eurobasic AF**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| Маскирующий продукт, основанный на фталате натрия. | Порошок | Прим.8,0 |  | 0,5-1,5% перед подачей хрома.  0,5-2 г/л в хромовом дублении «дабл-фейс» | Он взаимодействует с поливалентными катионами (особенно с хромовыми алюминиевыми солями) и образует бОльшие молекулы, которые обеспечивают повышенную наполненность кож и шкур. Увеличивает выбираемость во время процессов дубления и додубливания. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт