**Eurosintan AL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| Смесь алюминиевых солей. | Порошок | Прим.3,5 |  | 10-16 г/л в дублении «дабл-фейс».  2-4% в додубливании.  0,5-1% перед добавлением красителя в накрасе. | Предназначен для алюминиевого дубления. В процессе крашения увеличивает интенсивность накраса. Увеличивает показатели устойчивости окраски к сухому и влажному трению. Специально разработан для нубука и спилка (увеличивает яркость накраса). |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт