**Eurosintan FV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| Дубяще-додубливающий замещающий синтан. | Жидкость | Прим.4,6 |  | 4-5% в «вет-блю» перед нейтрализацией. 2-3% в последней части дубления, после крашения и жирования. 20-30% при замене растительных экстрактов.  | Синтетический продукт, обладающий свойствами схожими с растительными экстрактами, но улучшенными в области проникновения и распределения. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт