**Eurosintetic H55**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| Синтетический фосфорированный эфир | Жидкость | Прим.7,0 | А | 1-3% для кож для верха обуви. 2-4% для велюра. 4-6% для одежной кожи. 1-2 г/л в пикеле для «дабл-фейс» | Превосходно проникает и способствует равномерному жированию. Предотвращает потерю лица и не окисляется. Устойчив во всех типах растворов. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт