**Euroxol OF**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| Биоразлагаемый жирный спирт с высокой обезжиривающей способностью, обусловленной его высокой концентрацией.  | Жидкость | Прим.7,0 | Н | 0,2-0,5% для шкур КРС. 2-4% для овечьих кож. 0,5-1% для козьих кож. 0,5-2 г/л для обычного «дабл-фейс». 10-16 г/л для «дабл-фейс» без химчистки. | Сильное поверхностно-активное вещество, способное эмульгировать большое количество натурального жира, находящегося в шкурах с высоким содержанием жира. Специально разработан для обезжиривания овечьих шкур.  |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт