ODINOIL BDC-G

ODINOIL BDC-G-       жирующий продукт для всех типов одежных и обивочных кож.

Химический состав:

Производные природных и синтетических сульфитированных эфиров и высокомолекулярные глицериды.

Цвет и консистенция при 20С:

Коричневая густая жидкость.

Ионная характеристика:

анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Около 8

Стабильность:

Устойчив к электролитам в обычных рабочих концентрациях.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40˚C)

ODINOIL BDС-G можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу нужно

аккуратно подогреть и тщательно перемешать. Может произойти расслаивание вещества.  Размешивать перед использованием!

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения  продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость:

ODINOIL BDC-G - можно использовать в неразбавленном виде или предварительно разбавить водой.

Примечание:

ODINOIL BDC-G – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Свойства и характеристики

- Хороший fogging-тест для автомобильной кожи

- Придает высокую степень мягкости

- Обеспечивает коже слегка жирный гриф

- Очень хорошая окрашиваемость и однородность окраски

- Хорошая светостойкость

- Регулярный и равномерный рисунок при выработке разбивочных артикулов, таких, как «флотер» и мебельная кожа

Использование

ODINOIL BDC-G специально разработан для кож разбивочных артикулов, и используется как основной жирующий продукт.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта