ODINOIL BDК

ODINOIL BDК -   жирующий продукт для всех типов кожи.

Химический состав

Производные природных и синтетических сульфитированных эфиров, высокомолекулярные глицериды.

Цвет и консистенция при 20С:

коричневая жидкость

Ионная характеристика:

анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Около 8,0

Стабильность:

Устойчив к хрому и солям алюминия, анионным и неионогенным поверхностно-активным веществам в обычных концентрациях.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40˚C)

ODINOIL BDК можно хранить минимум 1 год со дня поставки.

Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу нужно

аккуратно подогреть и тщательно перемешать. Может произойти расслаивание вещества. Размешивать перед использованием!

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость:

ODINOIL BDК можно использовать в неразбавленном виде  или предварительно разбавить водой.

Примечание:

ODINOIL BDК – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Свойства и характеристики

- ODINOIL BDK разработан специально для жирования анилиновых кож

- Отличная мягкость и слегка жирный гриф

- Хорошая окрашиваемость и равномерность окраски

- Высокая жирующая способность

- Отличное проникновение в кожу

- Регулярная и равномерная набивка лица

- Хорошая свето- и теплоустойчивость

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Использование

ODINOIL BDК может применяться в качестве единственного жирующего продукта на всех типах шкур КРС мебельных и разбивочных артикулов, а также в смеси с другими жирующими для всех типов кож.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта