ODINOIL BDQ

ODINOIL BDQ -        жирующий продукт для всех типов кожи.

Химический состав

Сложный эфир фосфорной кислоты, сульфатированный сложный эфир, высокомолекулярные алифатические углеводороды.

Цвет и консистенция при 20˚С:

Перламутровая бежевая густоватая жидкость.

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 7,5

Стабильность:

Устойчив к электролитам при обычных концентрациях.

Срок хранения:

В заводской упаковке  при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5˚C до 40˚C)

ODINOIL BDQ можно хранить 1год со дня доставки. Если продукт был подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать. Перемешивать перед использованием!

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость:

ODINOIL BDQ можно  использовать в неразбавленном виде  или предварительно разбавить водой.

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Примечание:

ODINOIL BDQ – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства продукта.

Свойства и характеристики

- Повышает устойчивость кожи  к свету и высоким температурам

- Обладает смягчающей способностью

- Не утяжеляет кожу

- Прекрасная проникающая способность

- Гладкая, ровная поверхность кожи после выделки

- Увеличивает прочность кожи, придает мягкость, бархатистость

- Приятная текстура готового полуфабриката

- ODINOIL BDQ – биологически расщепляемый продукт

Использование

ODINOIL BDQ – идеален для всех типов кожи, нуждающихся в повышенной светостойкости, например, белая перчаточная кожа и белая кожа для верха обуви.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения   продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения   продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта