ODINOIL BDS

ODINOIL BDS -  это   жирующий продукт для всех типов кожи, обладающий смягчающим эффектом. Увеличивает прочность кожи,  повышает устойчивость к свету, придает восковое ощущение на ощупь.

Химический состав:

Алкилфосфорный эфир; высокомолекулярные алифатические углеводороды.

Цвет и консистенция при 20˚С:

Густая жидкость желтого цвета

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 7,0

Стабильность:

Устойчив к электролитам при обычных концентрациях. Не устойчив к растительным дубителям и смолам.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения      продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

ODINOIL BDS можно хранить минимум 1 год со дня доставки. Может произойти расслаивание. Размешивать перед использованием!

Если продукт был подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Растворимость:

ODINOIL BDS следует разбавлять теплой водой перед употреблением.

Примечание:

ODINOIL BDS– вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства продукта.

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Свойства и характеристики

- Очень устойчив к свету и высоким температурам

- Обладает высокой смягчающей способностью

- Обеспечивает прекрасное окрашивание

- Увеличивает прочность кожи, придает мягкость, бархатистость

- Приятная текстура готового полуфабриката

- Придает коже гидрофобные свойства

Использование

ODINOIL BDS идеален для жирования всех типов кожи.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения       продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения       продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта