ODINOIL BLМ

ODINOIL BLМ -          жирующий материал специально разработанный для очень мягких типов кож бесхромового дубления.

Химический состав

Комбинация алкилсульфосукцинатов, сульфированных и сульфатированных глицеридов жирных кислот и высокомолекулярных углеводородов.

Цвет и консистенция при 20С:

коричневая жидкость

Ионная характеристика:

анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Около 7

Стабильность:

Устойчив к электролитам в обычных рабочих концентрациях.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40˚C)  ODINOIL BLМ можно хранить минимум  1 год со дня доставки. Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Может произойти расслаивание вещества. Размешивать перед использованием!

Растворимость:

Может добавляться в ванну как в нерастворенном виде, так и предварительно растворенным в воде.

Примечание:

ODINOIL BLМ – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Свойства и характеристики

- Придает высокий уровень мягкости  и гладкости

- Получается кожевая со слегка жирным грифом, теплая на ощупь и хорошей наполненностью

- Очень хорошая окрашиваемость и равномерность

- Благодаря своей высокой светостойкости продукт удобен для производства белых кож

- Позволяет получать легкие кожи

- Специально создан для кож бесхромового дубления

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Использование

ODINOIL BLМ специально разработан для очень мягких бесхромовых артиклей. Он может использоваться как основной жир самостоятельно, так и в комбинации с другими жирами.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта