ODINOIL BTU

ODINOIL BTU - синтетический жирующий продукт для всех типов кожи.

Химический состав:

Четвертичные соли аммония, сложные высокомолекулярные сульфоэфиры, длинноцепочные алканы.

Цвет и консистенция при 20˚С:

Матовая, светло-коричневая густоватая жидкость.

Ионная характеристика:

Биполярный

Ph ( 10%-ный водный раствор)

Приблизительно 6,5

Стабильность:

Устойчив к электролитам, солям и кислотам при обычных концентрациях.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40˚C)  ODINOIL BТU можно хранить минимум 1 год со дня доставки. Может произойти расслаивание. Размешивать перед использованием! Если продукт был подвержен заморозке, все массу нужно слегка подогреть и тщательно перемешать.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость:

ODINOIL BТU перед использованием необходимо разбавить теплой водой.

Упаковка:

Бочки(150кг.)

Примечание:

ODINOIL BТU – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства продукта.

Свойства и характеристики

- Устойчив к световому воздействию, к высоким температурам

- Делает текстуру гладкой, прочной

- При применении в качестве  основного жирующего, идеален для белых, светлых кож

- Придает коже мягкость и блеск

- Устойчив  к электролитам

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Использование

- Применение ODINOIL BТU в небольших количествах во время пиклевания и дубления кожи,  позволяет сделать кожу еще более мягкой

- ODINOIL BТU позволяет добиться равномерного окрашивания при хромовом додубливании

- Благодаря устойчивости к световому воздействию, ODINOIL BТU может использоваться при  белой выделке

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта