ODINOIL FFN

ODINOIL FFN   -             жирующий материал для всех типов кож мягких артикулов, особенно рекомендуется для автомобильнных кож.

Химический состав:

Комбинация синтетических и рафинированных масел, длинноцепочные алканы и анионные поверхностно-активные вещества.

Цвет и консистенция при  20˚С:

Коричневая вязкая жидкость

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Около 7.5

Стабильность:

Устойчив к хрому и электролитам в обычных рабочих концентрациях

Растворимость:

Может добавляться в ванну неразбавленным или предварительно разбавленным водой.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  ODINOIL FFN можно хранить минимум 1 год со дня доставки. Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Примечание:

ODINOIL FFN – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки 150 кг

Контейнера

Свойства и характеристики:

ODINOIL FFN   новый жирующий материал специально разработанный для автомобильных кож, сообщающий требуемые свойства совместно с улучшенными физическими показателями и показателями  устойчивости.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Основные свойства ODINOIL FFN:

- Великолепная внутренняя мягкость, которая дает более пушистую кожу с расслабленными пористыми волокнами

- Особый теплый и приятный ощупь

- Превосходный показатель фоггин-теста (гравиметрический и рефлексометрический),   идеальный для автомобильных кож

- В виду хорошего уровня свето- и теплостойкости применим для производства артикулов, окрашенных в светлые и пастельные тона

- Кожы выработанные с применением ODINOIL FFN  имеют очень легкий вес

- Позволяет получить однородный и равномерно распределенный рисунок лица для разбивочных артикулов, таких как флотер и обивочные кожи

- Очень хорошие результаты при использовании в производстве бесхромовых артикулов

Использование:

ODINOIL FFN может использоваться как основной жир самостоятельно, так и в композиции с другими жирами как : ODINOIL KL,  ODINOIL BFZ,  ODINOIL KL,  ODINOIL LC,  ODINOIL GBN для любых типов мягких артикулов .

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта