ODINOIL FS

ODINOIL FS   -              жирующий материал для всех типов кож специально разработанный как альтернатива продуктам на основе рыбьего жира.

Химический состав:

Комбинация производных сульфоэфиров, природных масел и длинноцепочных алканов.

Цвет и консистенция при  20˚С:

Светло-коричневая густая жидкость

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водныйраствор)

Около 7.0

Стабильность:

Устойчив к электролитам в обычных рабочих концентрациях

Растворимость:

Может добавляться в ванну неразбавленным или предварительно разбавленным водой.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  ODINOIL FS можно хранить минимум 1 год со дня доставки. Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Примечание:

ODINOIL FS – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки 150 кг

Контейнера

Свойства и характеристики:

ODINOIL FS абсолютно новая альтернатива продуктам на основе рыбьего жира. По сравнению с традиционными продуктами сообщает коже лучшие органолептические свойства наряду с повышенными физико-механическими характеристиками и показателями свето- и теплостойкости.

Основные свойства ODINOIL FS:

- Великолепная внутренняя мягкость, которая дает более пушистую кожу с расслабленными пористыми волокнами

- Особый теплый и приятный ощупь

- Очень хороший показатель фоггин-теста для автомобильных кож

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

- Высокая степень устойчивости к пожелтению от воздействия света и тепла, что позволяет использовать в производстве светлых кож

- Нет проблем с окислением и высвобождением Cr6+

- Нет проблем с появлением запаха при долгом хранении кож при повышенной температуре

- Более легкий вес по сравнению с жирами на основе рыбьего жира

- Позволяет получить однородный и равномерно распределенный рисунок лица для разбивочных артикулов, таких как флотер и обивочные кожи

- Очень хорошие результаты при использовании в производстве бесхромовых артикулов

Использование:

ODINOIL FS специально разработан для разбивочных артикулов и может использоваться как основной жир самостоятельно, так и в композиции с другими жирами.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта