ODINOIL KAG

ODINOIL KAG -  универсальный синтетический жирующий продукт для всех типов кожи

Химический состав:

Синтетические сульфитированные эфиры; длинноцепочные алканы

Цвет и консистенция при  20˚С:

Матовая жидкость

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 7,0

Стабильность:

Устойчив к электролитам при обычных концентрациях

Срок хранения:

В заводской упаковке  при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  ODINOIL KAG можно хранить 1год со дня доставки. Перемешивать перед употреблением! Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу нужно

аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Растворимость:

ODINOIL KAG можно использовать в неразбавленном виде или предварительно разбавить водой.

Примечание:

ODINOIL KAG  – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Контейнеры (1000кг.)

Свойства и характеристики

- Обладает эмульгирующими способностями

- Прекрасная проникающая способность

- Устойчив к свету и высоким температурам

- Является стабильным электролитом

- Способствует хорошему распределению додубливающих материалов

Использование

Благодаря устойчивости, ODINOIL KAG может использоваться при пиклевании и дублении кожи. Также может использоваться как составляющий элемент основной жирующей композиции для любого вида кожи.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта