ODINOIL KL

ODINOIL KL -              жирующий для всех видов мягких кож, одежной и обивочной.

Химический состав

Натуральные и синтетические сульфитированные эфиры, длинноцепочные глицериды, синтетические жирные фосфополимеры и высокомолекулярные алифатические углеводороды.

Цвет и консистенция при  20С:

Коричневая вязкая жидкость

Ионная характеристика:

Анионный

Ph ( 10%-ный водный раствор)

Около 7.0

Стабильность:

Устойчив к электролитам в обычных рабочих концентрациях

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих  условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  ODINOIL KL можно хранить минимум  1 год со дня доставки. Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу  нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать. Размешивать перед использованием!

Растворимость:

ODINOIL KL может добавляться в ванну в неразбавленном виде или предварительно разбавленный водой

Примечание:

ODINOIL KL – вещество в форме эмульсии, поэтому может  различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Свойства и характеристики

- Великолепная наполненность и  мягкость

- Дает теплые на ощупь кожи с приятным грифом

- Прекрасная окрашиваемость и равномерность

- Хорошая светостойкость

- Одинаковый и равномерный накат после разбивки

- Легкий вес

Использование

ODINOIL KL специально разработан для обивочных артикулов и используется как основной жир.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта