ODINOIL MC

ODINOIL MC - это жирующий продукт, обычно используется для всех типов обувной кожи.

Химический состав

Жирующие производные от фосфатов и сульфатов высокомолекулярных алифатических углеводорода.

Цвет и консистенция при 20С:

Густая  жидкость светло-коричневого цвета

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 8,0

Стабильность:

Устойчив к электролитам в обычных концентрациях

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40) ODINOIL MC можно хранить минимум 1 год со дня доставки. Может произойти расслаивание. Размешивать  перед использованием! Если продукт был подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость:

ODINOIL MC можно использовать в неразбавленном виде или предварительно разбавить водой.

Примечание:

ODINOIL MC– вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки(150кг.)

Свойства и характеристики

- Придает лицевому слою упругость и прочность

- Используется для всех типов кожи, особенно актуален при проблемах с отдушистостью

- Прекрасная способность к крашению

- Придает коже мягкость, гладкость, делает шелковистой на ощупь

- Придает коже прочность

- Повышает сопротивляемость кожи к сминанию

- Повышает устойчивость кожи к растягиванию

Использование

ODINOIL MC - жирующий продукт, специально разработаный для кож для  верха обуви из козы, овцы, КРС.

Используется только как единственный жирующий материал.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта