ODINOIL NUO

ODINOIL NUO – препарат для жирования  всех типов кож и меха

Химический состав:

Маслянистый кислотный эфир

Цвет и консистенция при 20˚С:

Раствор желтого цвета

Активная материя:

100 %

Стабильность:

Устойчив к электролитам при обычных концентрациях

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  ODINOIL NUO можно хранить минимум  1 год со дня доставки

Растворимость:

ODINOIL NUO нерастворим в воде, поэтому он должен быть предварительно эмульгирован в неразбавленный жирующий состав, а затем растворен в соответветствии с инструкцией по растворению компонентов состава.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Упаковка:

Пластиковые бочки (140 кг.)

Контейнеры (900 кг.)

Свойства и характеристики

- Нерастворим в воде

- Придает коже устойчивость к световому воздействию

- Сохраняет свои качества даже при температуре ниже 0˚C.

Использование

ODINOIL NUO   добавляется в водонерастворимые жирующие композиции, делает кожу более мягкой,  улучшает качество, регулирует эмульсионную стабильность.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта