REPOLAN AR

REPOLAN AR - Акриловый раствор полимера для додубливания всех  видов кож

Химический состав :

Акриловый раствор полимера

Цвет и консистенция при 20˚С:

Прозрачная бесцветная вязкая жидкость

Ph (10%-ный водный раствор):

Около 7

Ионная характеристика:

Анионный

Активная материя (%):

33+/-1

Растворимость:

Легко растворим в воде в любой пропорции

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40˚C) REPOLAN AR можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Упаковка:                        Бочки 150 кг

Свойства и характеристики

- Улучшает полноту и плотность кожи, особенно в области пол

- Получается гладкое и мелкое лицо

- Отличная свето- и теплостойкость.

- Мягкий округлый ощупь

- Удобен для предотвращения отдушестости лица

Использование

Может применяться после нейтрализации при минимальном рН 4,0, чтобы обеспечить хорошее проникновение. Обычно применяется перед добавлением всех остальных додубливающих продуктов.

Может также использоваться в начале или после жирования в той же ванне для увеличения упругости лица.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта