REPOLAN BB

REPOLAN BB - наполнитель, увеличивающий прочность лица и обладающий смягчающими    качествами.

Химический состав:

Алкилполигликолетеры и производные полисахаридов

Цвет и консистенция при 20˚С:

Пастообразный желтого цвета

Ионная характеристика:

Неионогенный

Ph (10%-ный водный раствор):

Приблизительно 10,5

Стабильность:

Устойчив к анионным и неионогенным активным веществам в обычных концентрациях. Не устойчив к солям хрома и алюминия, сильным кислотам.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  REPOLAN BB можно хранить минимум 1 год со дня доставки. Если вещество подвергалось воздействию низких температур, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость

Предварительно разбавить теплой водой в соотношении 1:1. Перемешать  до получения однородной массы,  затем медленно разбавить холодной водой до получения жидкой консистенции.

Упаковка:

Пластиковые бочки (150 кг.)

Свойства и характеристики

- Придает мягкость лицу

- Наполняет кожевую ткань и увеличивает прочность лица

- После применения, облегчается процесс тиснения кожи

- Обеспечивает однородное шлифование велюровых артикулов

Использование

Телячья кожа – до 4% от строганного п/ф увеличивает наполненность, прочность лица.

Лайка - до 4% от строганного п/ф используется вместо яичного желтка.

Велюр - до2%  от строганного п/ф  обеспечивает лучшую шлифовку.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта