REPOLAN CH

REPOLAN CH -   Очень специфический вид полимера для любых типов кож мягких артикулов

Химический состав :

Раствор полимера с высокой молекулярной массой

Цвет и консистенция при 20˚С:

Чистая прозрачная розовая жидкость

Ph (10%-ный водный раствор):

Около 6,0

Ионная характеристика:

Анионный

Активная материя (%):

21+/-1

Растворимость:

Легко растворим в воде в любой пропорции

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  REPOLAN CH можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Упаковка:

Бочки 150 кг

Контейнеры  1000 кг

Свойства и характеристики

- REPOLAN CH  Улучшает  наполненность и упругость кож, особенно в области пол

- Получается мелкозернистое и эластичное лицо

- Превосходная свето- и теплостойкость

- По сравнению с обычными акриловыми смолами REPOLAN CH  целенаправленно помогает получить кожи с улучшенной наполненностью, совмещенной с мягкой ощупью

- Характер кож, обработанных REPOLAN CH , по сравнению с обработанными другими смолами,  губчатый и пушистый и обладает превосходной эластичностью и упругостью

- Особенно рекомендуется для всех типов артикулов с разбивкой в барабане, т.к. дает превосходную набивку лица

Использование

REPOLAN CH   Может применяться после нейтрализации при минимальном рН 4,0, чтобы обеспечить хорошее проникновение. Обычно применяется перед добавлением всех остальных додубливающих продуктов. Может также использоваться  после жирования в той же ванне для увеличения упругости лица с последующей  фиксацией муравьиной кислотой.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта