RETALIN SM

RETALIN SM –  смола стерин-малеинового сополимера для додубливания всех видов

мягких артикулов

Химический состав:         Раствор стерин-малеинового сополимера

Цвет и консистенция

при 20С:                             Прозрачная желтоватая жидкость

Содержание активного

Вещества(%):                      30 +/- 1

Ионная

характеристика:                 Анионный

Ph (10%-ный

водный раствор):                Приблизительно 7,5 +\- 1

Растворимость:                  Прекрасно растворяется в воде

Срок хранения:                 В заводской упаковке при соответствующих

условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40)  RETALIN SM

можно хранить 1год со дня доставки.

Упаковка:                             Бочки 150кг

Свойства и характеристики

- Улучшает наполненность и упругость кож, особенно в области пол

- Помогает получить гладкое и эластичное лицо

- Превосходная свето- и теплостойкость

- По сравнению с обычными акриловыми смолами дает более мягкие кожи, одновременно с упругим лицом

- Специально рекомендован для одежных и перчаточных артикулов

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Применение:

RETALIN SM Может применяться после нейтрализации при минимальном рН 4,0, чтобы обеспечить хорошее проникновение. Обычно применяется перед добавлением всех остальных додубливающих продуктов.

Может также использоваться в начале или после жирования в той же ванне для увеличения упругости лица.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта