RETALIN AOX

RETALIN  AOX – сильный антиоксидант. Его применение в жировании  уменьшает возможность формирования шестивалентного хрома в коже

Химический состав:

Антиоксидант и поверхностно-активное вещество

Цвет и консистенция при 20С:

Желтая прозрачная жидкость

Ионная характеристика

Анион-активный

Ph (10%-ный водный раствор):

Около 7,0

Стабильность:

Совместим с кислотами и щелочами. Обычно используется с анионными и ионогенными вспомогательными продуктами, а также анионными дубящими агентами

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  RETALIN AOX можно хранить минимум  1 год со дня поставки. Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения  продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Примечание:

RETALIN AOX – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Свойства и характеристики

- Высокая антиоксидантная активность

- Уменьшает возможность появления шестивалентного хрома

- Может использоваться одиночно или в композиции с жирами в процессах жирования.

Использование

RETALIN AOX достигает лучшего эффекта, когда добавляется в последних процессах жирования, один или  в смеси с жирами. Количества, которые могут быть использованы:

- жирующие в ванне : 0,03-0,1 % (расчет на вес вет-блю)

- в смеси с жирами: 0,25-0,75 % (в расчете от веса жиров)

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения  продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта