RETALIN CA/2

RETALIN CA/2 –    хром-алюминиевый додубливающий для всех видов кож

Химический состав:

Сульфат хром-алюминиевого комплекса

Цвет и консистенция при 20С:

Светло-зеленый порошок

Содержание  (Cr2O3):

6.0+/-0.5

Содержание  (Al2O3):

12.5.0+/-0.5

Ионная характеристика:

Катионный

Ph (10%-ный водный раствор):

3,0

Активная материя:

95-98%

Упаковка:

Пластиковые мешки

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40)  RETALIN CA/2 можно хранить 1год со дня доставки.

Свойства и характеристики

- Основной целью использования RETALIN CA/2 в дублении и додубливании является выработка качественных велюровых артикулов, посредством облегчения шлифования и как следствие получение более короткого ворса в готовых кожах

- Благодаря своему сильному катионному заряду RETALIN CA/2 повышает насыщенность цвета для глубоко-черных артикулов

- Шкуры, выдубленные с RETALIN CA/2, пригодны для производства пастельных тонов в артикулах дабл-фэйс

- Увеличение компактности и уменьшение растяжимости для артикулов для верха обуви

Применение:

RETALIN CA/2 применяется как дубящий продукт в количестве 8-10%, с дальнейшей базификацией в конце процесса до рH 4-4,2. Применяется как додубливающий продукт для велюровых артикулов в количестве 4-6%.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта