RETALIN DLE

RETALIN DLE – синтетический дубитель для отбеливания кож

Химический состав:

На основе продукта конденсации сульфонатов фенола

Цвет и консистенция при 20˚C:

Мелкий порошок белого цвета

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

4.7 ± 0.5

Содержание твердого вещества:

5.5  ± 1%

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях RETALIN DLE (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C) можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

Упаковка:

Пластиковые мешки

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Свойства и характеристики:

- RETALIN DLE –  прекрасно подходит для белых кож хромового дубления

- Специально рекомендован для выработка артикулов светлых кож. Позволяет получать  очень яркие цвета

- При использовании вместе с растительными экстрактами помогает получить дубленный материал более светлой окраски

- RETALIN DLE –  имеет хорошую светостойкость и придает коже красивую лицевую поверхность, идеален для изделий высокого качества

- Увеличивает наполненность и компактность кожи, обладает средней степенью отбеливающего эффекта

Применение:

Может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими додубливающими реагентами.

При растительном дублении он должен выдерживаться 3-4 ч. до окончания процесса.

Обычная доза применения для наполнения тощих шкур или кож – 1-3 % за 10-20 мин перед основным жированием.

Безопасность и экологичность:

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта