RETALIN FG

RETALIN FG –    специальный додубливающий продукт для мягких артикулов с разбивкой в барабане

Химический состав:

Водный раствор производных карбонила и вспомогательные вещества

Цвет и консистенция при 20С:

Светло-янтарная прозрачная жидкость

Ионная характеристика:

Катионный

Ph (10%-ный водный раствор):

2,5

Растворимость:

Легко растворим в воде в любой пропорции.

Стабильность:

Совместим с другими обычными катионными и анионными продуктами

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40)  RETALIN FG можно хранить 1год со дня доставки.

Упаковка:

Бочки 150кг

Контейнера 1000 кг

Свойства и характеристики

- RETALIN FG  новый додубливающий продукт, специально разработанный для артикулов с разбивкой в барабане, дающий следующие результаты:

Качество лица:

Ввиду специального состава RETALIN FG сильно связывается с лицевым слоем, что позволяет достичь очень гладкого и равномерного рисунка лица после разбивки.

Мягкость:

Когда RETALIN FG используется совместно с другими додубливающими продуктами, такими как акриловые смолы, меламиновые смолы и другие, конечный артикул получается определенно мягче.

Влияние на крашение:

RETALIN FG придает более яркие и глубокие цвета в конечном результате

Влияние на разбивку в барабане:

Ввиду глубокой фиксации RETALIN FG в лицевом слое существенно повышается устойчивость к образованию отдушестости  во время длительной разбивки в барабане.

Устойчивость:

Хорошая свето- и тепло-стойкость. Может использоваться для белых и пастельных цветов.

Тест на выделение формальдегида:

RETALIN FG не выделяет формальдегид в готовой продукции

Применение:

RETALIN FG совместим со всеми додубливающими продуктами, используемые во время процессов.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта