RETALIN HN/2

RETALIN HN/2 -     Хромосодержащий продукт конденсации нафталинсульфокислот

Химический состав:

В состав входит хром, ароматизированное конденсированное  вещество и специальная добавка

Цвет и консистенция при 20˚С:

Порошок зеленого цвета

Содержание твердого  вещества

95% +/- 1%

Ph ( 10%-ный водный раствор):

2.5 – 3.0

Стабильность:

Устойчив к электролитам при  обычных коцентрациях

Срок хранения:

Срок хранения 2 года при комнатных температурах.

Растворимость:

Растворим в воде

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукт

Свойства и характеристики

- Низкая плотность, гарантирующая качественную однородную структуру

- RETALIN HN/2  устойчив к электролитам, пригоден для использования во всех основных процессах производства

- Обеспечивает прекрасную окрашиваемость, позволяющая достичь многообразия ярких оттенков

- Обеспечивает приятную внутреннюю мягкость, легкую, гладкую структуру кожевой

- Благодаря высокой устойчивости к электролитам и низкой плотности, RETALIN HN/2 подходит в качестве препарата для  додубливания

Использование

Хромирование с использованием RETALIN HN/2 обеспечивает лучшую окрашиваемость кожи,

RETALIN HN/2 способствует лучшему проникновению жирующих и красителей в кожевую ткань.

В результате увеличивается мягкость кожи, яркость и блеск окрашенной кожи.

RETALIN HN/2 подходит для хромирования белых кож. Благодаря вяжущим свойствам, продукт обеспечивает прекрасное проникновение и равномерное распределение хрома в кожевой ткани, что особенно важно для укрепления кожи, смягчения, хорошей способности к дальнейшей окраске.

- Перед нейтрализацией - 2-4% от веса строганного п/ф

- Предварительное дубление -  1-2% от веса строганного п/ф

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукт

- Для хромирования мокрых белых кож -  2-6% от веса строганного п/ф (применяется совместно с другими дубителями)

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта