RETALIN OS/2

RETALIN OS/2 -  синтетический заменитель дубителя на фенолсодержащей основе, предназначенный для  додубливания кож хромового и растительного дубления.

Химический состав

Вещество на фенолсодержащей основе

Цвет и консистенция при 20С:

Порошок кремового цвета

Ph (10%-ный водный раствор):

Приблизительно 3,5 +\- 0,5

Содержание влаги:

5 +/- 2%

Содержание твердого вещества:

95 +/- 2%

Свойства и характеристики

- Придает значительную мягкость

- Улучшает плотность рисунка лица (за счет уплотняющего эффекта)

- Отбеливает,  устойчив к свету

- Высокое качество проникновения

- Увеличивает прочность лица, обладает наполняющими качествами

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Использование

Додубливание:  RETALIN OS/2 используется как синтетический заменитель дубителя для додубливания кож дубленных на хроме или кож растительного дубления.

Благодаря качественному эффекту проникновения RETALIN OS/2  способствует глубокому  и равномерному проникновению других  дубителей в кожевую ткань.

Кожи растительного дубления: RETALIN OS/2 предотвращает образование осадка, помогает получить более насыщенной окраски.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта