RETALIN PF

RETALIN PF – альдегидный дубитель

Химический состав:

алифатический альдегид в водном растворе

Цвет и консистенция при 20С:

прозрачная практически бесцветная жидкость

Ph (10%-ный водный раствор):

6.0 ± 1

Активная материя:

45 ± 1 %

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C) RETALIN PF можно хранить минимум 1 года со дня доставки

Упаковка:

Пластиковые бочки

Свойства и Характеристики

- RETALIN PF – полиальдегидный дубящий агент, применяемый в широком pH спектре

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения  продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

- Он имеет широчайший диапазон применения в процессах предварительного дубления Дабл-фейс и при додубливании  Веет - блю.

- RETALIN PF, используемый в процессе дубления, способствует истощению хрома благодаря своим улучшенным связывающим свойствам.

Использование

Лучшие качества препарата RETALIN PF проявляются при pH 6-7.

RETALIN PF может быть использован в качестве реагента в процессе предварительного дубления, в начале процесса дубления и (или) перед нейтрализацией.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта