RETALIN PT/N1

RETALIN PT/N1 –    специальный кислый синтан, который улучшает  диспергируемость и проникаемость растительных дубителей

Химический состав:

Производные нафталенсульфоновых кислот и диспергирующих продуктов

Цвет и консистенция при 20С:

Порошок белого цвета

Ph (10%-ный водный раствор):

5,5+/-0,5

Ионная характеристика:

Анионный

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  RETALIN PT/N1 можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

Упаковка:

Пластиковые мешки

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения  продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Свойства и характеристики

- RETALIN PT/N1  используется как продукт для предварительного дубления. Улучшает скорость и глубину проникновения танинов во время растительного дубления

- Сокращает образование осадка в процессе растительного дубления.

- Голье, полученное после предварительно дубления RETALIN PT/N1,  имеет светлый цвет и гладкое лицо

- Хорошо диспергирует синтетические дубящие продукты, жиры и красители

- Придает продуктам хорошие дисперсионные  и проникающие свойства, что позволяет получить повышенную устойчивость лица  к треску

Применение:

- RETALIN PT/N1 Используется как  продукт предварительного дубления  в количестве 3-5% при рH около 3,8 и сразу после начала процесса растительного дубления

- Может использоваться до или после пикеля при рH 3,8

- В случае использования перед пикелем, предварительно должно быть добавлено  2% соли в обеззоленные шкуры

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения  продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта