RETALIN PWW

RETALIN PWW специальный продукт для производства полуфабриката бесхромового белого дубления

###### Химический состав:

Смесь минеральных дубящих веществ

###### Цвет и консистенция при 20°C:

белый порошок

###### pH (10%-ный водный раствор)

около 5

###### Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях  (т.е. при

температуре от 5°C до 40°C) RETALIN PWW можно хранить

минимум 1 год со дня доставки

###### Упаковка:

Пластиковые мешки 25 кг

###### Свойства и характеристики

- Облегчает строжку шкур после обработки

- Хорошие дубящие свойства для бесхромового дубления с высокой температурой сваривания

- Очень светлый и яркий белый цвет полуфабриката

- Быстрая размачиваемость шкур в случае дальнейшей обработки сухого полуфабриката

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

- Позволяет проводить любые другие обработки с хромом, растительными дубителями или синтанами, в зависимости от требования артикула

Использование

Лучший способ применения RETALIN PWW в качестве преддубящего продукта в производстве белых (бесхромовы) кож. Подается продукт в два этапа при рH 2,9, скорректированном перед каждой подачей. Кроме того после контроля полного проникновения рH должен быть поднят примерно до 4,3 для лучшей фиксации. Общее количество зависит от толщины кожи, но лежит в пределах 10-15%. Температура сваривания достигается около 75 °C.

###### Безопасность и экологичность

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.