RETALIN SN/2

RETALIN SN/2 – прекрасный синтетический  вспомогательный  продукт для додубливания (крашения). Используется в качестве нейтрализующего агента.

Химический состав:

Ароматические конденсированные комплексообразующие вещества, обладающие буферным действием

Цвет и консистенция при 20С:

Светлый порошок

Содержание активного вещества:

95% +/- 3%

Ph (10%-ный водный раствор):

Приблизительно 7,0 +\- 0,5

Растворимость:

Прекрасно растворяется в воде

Применение:

Применяемые количества:  3-4% от веса строганного п/ф

Идеален для кож где особенно актуальна глубина окраски.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта