RETALIN TN/2

RETALIN TN/2 - очень эффективный диспергирующий и выравнивающий агент.

Химический состав:

Нейтральная соль производного нафталенсульфоновой кислоты и диспергирующий агент

Цвет и консистенция при 20С:

Тонкий светло-коричневый порошок

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор):

Около 7,5+/-0,5

Растворимость

Растворим в воде

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40˚C) RETALIN TN/2 можно хранить 1 год со дня поставки. Во избежание абсорбции влаги и образования комков мы рекомендуем сохранять продукт в закрытых мешках, если он не используется длительное время.

Упаковка :

Мешки.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Свойства и характеристики:

- При использовании в начале растительного дубления снижает вяжущую активность растительного экстракта и помогает его проникновению в кожевую

- Когда используется во время додубливания растительными экстрактами, благодаря своей высокой диспергирующей способности, ускоряет процесс и увеличивает глубину проникновения дубителя в кожевую

- Очень хороший выравнивающий эффект в процессе крашения анионными, прямыми и метеллокомплексными красителями, особенно в производстве анилиновых кож

Использование

Растительное дубление

В начале дубления 3-4% (на вес голья) RETALIN TN/2 вместе с растительным экстрактом.

Растительное додубливание

Используется вместе с растительным экстрактом, 2-3% RETALIN TN/2 (на вес строганного полуфабриката).

Крашение

Обычные цвета: 0,2-0,5% RETALIN TN/2 (на вес строганного полуфабриката) перед или вместе с красителем.

Пастельные цвета: 2-3% RETALIN TN/2 (на вес строганного полуфабриката) перед или вместе с красителем.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта