SEDALON BWR

SEDALON BWR - гидрофобный водно-диспергированный агент для всех видов кожи

Химический состав

Смесь алкилполигликольэтерофосфатов, силиконовых масел и длинноцепочных алканов

Цвет и консистенция при 20С:

Мутная желтоватая вязкая жидкость

Ионная характеристика:

Анионный

Ph ( 10%-ный водный раствор)

Около 8

Стабильность:

В основном может использоваться с анионными и неионогенными вспомогательными продуктами, но мы рекомендуем провести предварительное испытание в каждом конкретном случае для подтверждения. Не совместим с кислотами, солями хрома и алюминия. Чувствителен к жесткой воде.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  SEDALON BWR можно хранить минимум  1 год со дня доставки. Размешивать перед использованием!

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость:

SEDALON BWR может смешиваться с водой в любых пропорциях

Примечание:

SEDALON BWR – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения

Упаковка:

барабаны, контейнеры

Свойства и характеристики

- Дает кожу с хорошими гидрофобными свойствами

- Гидрофобный эффект увеличивается, когда фиксация проводится катионовыми солями металлов

- Дает кожу с полным упругим слегка восковым грифом и твердым лицом

- Благодаря его хорошей светостойкости применим при выработке белых кож

Использование

SEDALON BWR используется в основном жировании и может добавляться в разбавленном водой или неразбавленном виде.

Для кож для верха обуви от 5% до 15%, для одежных от 10% до 20% от строганного веса.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта