SEDASIL ST

SEDASILST – специально разработанный продукт для всех видов кож для улучшения грифа, блеска и придания водоотталкивающих свойств.

Химический состав

Микроэмульсия модифицированных полисилаксанов

Цвет и консистенция при 20С:

Слегка перламутровая жидкость

Ионная характеристика:

Слегка катионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Около 6

Стабильность:

Стабилен в мягкой воде в пределах рH от нейтрального до слегка кислого

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40)  SEDASIL ST можно хранить минимум 1год со дня доставки. Перемешивать перед употреблением! Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу  нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта.

Растворимость:

SEDASIL ST можно использовать в неразбавленном виде  или предварительно разбавить водой.

Примечание:

SEDASIL ST – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки (150 кг.)

Контейнер (1000 кг)

Свойства и характеристики

- Дает кожу с приятным шелковистым грифом

- Уменьшает абсорбцию воды

- Обладает свойством выравнивания цвета

- Дает увеличение блеска на велюровых артикулах

Использование:

SEDASIL ST обычно применяется после барабанного крашения и жирования шкур в новой ванне при температуре 30-35° С и рH 4-4,5 в количестве 1-2%

Также может применяться:

- методом распыления (покрывная машина) в концентрации 20 гр/литр.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

- при глажении в гладильных растворах для обработки волоса в  меховых артикулах.

- для глажения шкурок пушнины, фиксации эффекта глажения волоса  и придания блеска после крашения

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта