TELGRAS T

TELGRAS T - синтетический  катионный жирующий материал  для всех типов кожи

Химический состав

Четвертичное производное аммония, добавки

Цвет и консистенция при 20˚С:

Вязкая жидкость бежевого цвета

Ионная характеристика:

Катионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 5,4

Стабильность:

Устойчив к электролитам, кислотам, алкинам при  обычных коцентрациях.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C) TELGRAS Т можно хранить минимум 1год со дня доставки. Продукт  чувствителен к замораживанию и к высоким температурам.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость:

TELGRAS Т следует использовать предварительно разведя теплой водой до получения жидкой консистенции.

Примечание:

TELGRAS Т – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки (150 кг.)

Контейнеры (1000кг.)

Свойства и характеристики

- Придает мягкость и шелковистость

- Придает блеск велюровым артикулам

- Увеличивает устойчивость окраски к свету

- Обладает антистатическим эффектом

- Увеличивает яркость красителей

Использование

Процесс дубления  0,5-2% от веса строганного п/ф.

Завершающее жирование1-3%от  веса строганного п/ф.

Жирование в процессе крашения (велюровые артикулы) 3-8% от веса сухого п/ф.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта