TEXCAL-2

TEXCAL-2    –   обеззоливающий продукт

Химический состав:

Органическое соединение. Не содержит солей аммония

Цвет и консистенция при 20С

Беловатый порошок

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 2,5

Содержание активного вещества:

Примерно 93%

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 25 ˚C)  TEXCAL-2 можно хранить минимум  1 год со дня доставки. ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЖАРЫ! ХРАНИТЬ В СУХОМ И ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ!

Упаковка:

Пластиковые мешки

Свойства и Характеристики

- TEXCAL-2    ввиду его специфического состава помогает достигать глубокого и полного обеззоливающего действия, даже в случае с тяжелыми и толстыми шкурами

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

- Медленное понижение нажора в голье

- Очень эффективное удаление извести, результатами которого являются чистота кож, равномерность обеззоливания на срезе и гладкое лицо

Использование

После промывки кож (предпочтительно с добавлением 0,1-0,2% TEXCAL-2):

50% Вода 37°С

1,0-2,5% TEXCAL-2

Вращать в течение 45-60 мин. Контроль среза с фенолфталеином. Затем добавить:

100% Вода 37°С

0,5-1% Панкреатический фермент

Вращать в течение 30-60 мин. (в зависимости от желаемого результата). Проверить рH, который должен быть около 8,2-8,5.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта