TEXSTATIC B

TEXSTATIC B –    Водорастворимый антистатический препарат

Химический состав:

Алкиламинпроизводные

Цвет и консистенция при 20С:

Раствор янтарно-желтого цвета

Ионная характеристика:

Неионогенный

Ph (10%-ный водныйраствор)

Приблизительно 6,5

Стабильность:

Устойчив к поверхностно-активным веществам (анионным, катионным, неионогенным) при обычных рабочих концентрациях.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40)  TEXSTATIC B можно хранить 1 год со дня доставки. Если вещество подвергалось низким температурам, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Растворимость:

TEXSTATIC B можно использовать в неразбавленном виде  или предварительно разбавить водой.

Упаковка:

Бочки (150 кг.)

Контейнеры (1000 кг.)

Свойства и характеристики

- Способствует увеличению электропроводимости кожи, таким образом в последствии облегчается удаление пыли после шлифования и откатки

- Улучшает внешний вид волоса после глажения

- Уменьшает электростатический заряд

Использование

TEXSTATIC B используется для всех типов кожи, в основном когда необходимо  сократить статический

заряд  или же не допустить его  возникновение.

TEXSTATIC B используется либо в конце мокрых процессов в течении 5 – 20 мин. либо  распылением, либо в составе растворов  для глажения.

- в мокрых процессах                                    до 1,0% на вес строганного п/ф

- в сухих процессах                                        до 2,5% на вес сухого п/ф

- распыляя                                                      до 20г/л

- в процессе глажения                                   до 20 г/л

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта